- 一、采购内容

体育馆看台PVC地坪2198.52平米更换环氧，篮球场1028.46平米维修；田径场足球场草坪7510平米维修更换，全塑跑道1500平米维修。含地面基础处理、材料、人工、辅材、垃圾清运等。

二、技术参数

（一）、人造草坪

1、人造草坪参数要求

| 生产方式 | 簇绒编织直线走针型 |
| --- | --- |
| 草高 | ≥50mm（±1mm） |
| 每平方米针数 | ≥10500针/㎡ |
| 卷宽 | 2/4m |
| 卷长 | 根据实际安装尺度而定 |
| 草丝形态 | 优质高耐磨高抗PE材质直草纤维 |
| 颜色 | 深绿、果绿 |
| 底布 | 加强型PP底布+网格布 |
| 背胶 | 环保丁苯乳胶 |

2、《GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》性能要求

| 表一：人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 |
| 1 | 冲击吸收/% | 45~70 |
| 2 | 垂直变形/mm | 4~11 |
| 3 | 草丝拉断力/N | ≥10 |
| 4 | 单簇草丝拔出力/N | ≥20 |
| 5 | 耐候性 | 人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。 |

| 表二：人造草面层成品中有害物质限量要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| 1 | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
| 2 |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和a/(g/kg) | ≤1.0 |
| 3 |  | 18种多环芳烃总和b/(mg/kg) | ≤50 |
| 4 |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
| 5 |  | 可溶性铅/(g/kg) | ≤50 |
| 6 |  | 可溶性镉/(g/kg) | ≤10 |
| 7 |  | 可溶性铬/(g/kg) | ≤10 |
| 8 |  | 可溶性汞/(g/kg) | ≤2 |
| 9 | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2•h)] | ≤5.0 |
| 10 |  | 甲醛/[mg/(m2•h)] | ≤0.4 |
| 11 |  | 苯/[mg/(m2•h)] | ≤0.1 |
| 12 |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2•h)] | ≤1.0 |

（二）跑道参数

| 塑胶EPDM运动 面层 | 1)采用环保EPDM颗粒，厚度不小于13mm; 2)有害物质限量及气味要求; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 标准要求 |  |  |
|  | 18种多环芳烃总和(mg/kg | ≤20 |  |  |
|  | 苯并【a】芘(mg/kg) | ≤1.0 |  |  |
|  | 重金属含量(mg/kg) | 可溶性铬 |  | ≤10 |
|  |  | 可溶性镉 |  | ≤10 |
|  |  | 可溶性铅 |  | ≤50 |
|  |  | 可溶性汞 |  | ≤2 |
|  | 气味等级(级) | ≤3 |  |  |
|  | 3)性能要求 |  |  |  |
|  | 检验项目 |  | 要求 |  |
|  | 冲击吸收/(%) |  | 35-50 |  |
|  | 抗滑值(-) |  | ≥47 |  |
|  | 阻燃(级) |  | 丨 |  |
|  | 拉伸强度(MPa) |  | ≥0.5 |  |
|  | 拉断伸长率(%) |  | ≥40 |  |
|  | 4)提供所投EPDM颗粒制造商符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求的检验报告。 |  |  |  |

（三）看台参数

| 环氧树脂 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 要求 |
|  | 防滑性(干摩擦系数) | ≥0.50 |
|  | 拉伸粘结强度 | ≥2.0MPa |
|  | 耐冲击性重载(1000g钢球) | 涂膜无裂纹、 无剥落 |
|  | 拉伸强度(MPa) | ≥0.5 |
|  | 耐水性(168h) | 不起泡，不剥落，允许轻微变色，2h后恢复 |
|  | 耐碱性 （20%NaOH,72h） | 不起泡， 不剥落， 允许轻微变色 |
|  | 铅笔硬度（擦伤） | H |

（四）木地板打磨翻新参数

| 木地板面漆和底漆 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 要求 |
|  | 滑动摩擦系数 | 0.4-0.6 |
|  | VOC含量（清漆）(g/L) | ≤300 |
|  | 甲醛含量/(mg/kg) | ≤100 |
|  | 总铅(Pb)含量/(mg/kg) | ≤90 |
|  | 可溶性重金属镉含量/(mg/kg) | ≤75 |
|  | 可溶性重金属铬含量/(mg/kg) | ≤60 |
|  | 可溶性重金属汞含量/(mg/kg) | ≤60 |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和含量/(mg/kg) | ≤300 |
|  | 苯系物总和含量/(mg/kg) | ≤250 |

三、其他要求：

1、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

2、检测、验收及抽查涉及的所有费用均由成交供应商支付。

3、器材必须按照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》要求制作安装标牌。

4、成交供应商所投产品要设有标识，标识须采用拉丝印刷内容要突出“中国体育彩票资助  郑州市体育局监制”字样。

  - 四、项目商务要求

| 交货期 | 合同签订后180日历天内完成供货安装调试完毕。 |
| --- | --- |
| 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 安全使用寿命期及质保期 | 1、采购产品安全使用寿命不低于8年。 2、质量保证期为8年，质量保证期内的器材因质量问题而损坏的由器材供应商免费维修与更换。 |
| 售后服务 | 1、设备出现故障时，1小时作出响应，4小时内到现场，24小时内解决问题，如不能按时解决问题时提供备用设备服务。 2、在质量保证期内,成交供应商结合受赠单位对器材进行每年不少于一次的巡检维修；凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换，维修或更换所产生的一切费用由中标单位承担，并从更换后重新计算该项产品质保期。 |

五、技术要求

（1）投标产品技术响应程度，符合本项目的采购需求。

（2）项目实施计划方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（3）质量控制方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（4）本项目须提供样品，描述详细，符合本项目的采购需求。

六、材料技术要求

（1）人造草坪企业需提供权威机构依据GB/T 20394-2019标准的物理性能要求、化学性能要求、耐老化性能要求测试报告。

（2）人造草坪企业需提供权威机构依据FIFA TM15标准出具的Lisport XL耐磨损不低于30000个循环的检测报告，且磨损后草丝拉断力变化率≤35%，拉断力≥20N。

（3）人造草坪企业需提供权威机构依据GB/T 20394-2019标准，在泡水、高温、低温及老化4种环境下共2000h后，拔出力≥130N的检测报告。

（4）塑胶跑道企业需提供权威机构依据GB/T 21605-2008标准的急性吸入毒性试验报告。

（5）环氧树脂企业需提供权威机构依据 GB/T 22374-2018标准的环氧树脂底涂、中涂、面涂要求测试报告。

（6）木地板面漆企业需提供权威机构国际篮联认证报告，耐磨认证报告。

（7）木地板面漆企业需提供权威机构依据GB 18581-2020的技术的面漆及底漆的检测报告。

七、本项目样品为：

①提供不小于20cm×30cm的人造草坪样品一块。

②提供不小于20cm×30cm的塑胶跑道样品一块。

八、本项目核心产品为  人造草坪  。